Typische Daten für Herex C 70 C 70.40 C 70.55 C 70.75 Nominale Rohdichte ISO 845 kg/m³ 40 60 80 Druckfestigkeit ISO 844 N/mm² 0,45 0,85 1,3 E-Modul aus Druckversuch DIN 53421 N/mm² 34 58 83 Zugfestigkeit DIN 53455 N/mm² 0,7 1,3 2,0 E-Modul aus Zugversuch DIN 53457 N/mm² 28 45 63 Schubfestigkeit ISO 1922 N/mm² 0,45 0,8 1,2 Schubmodul ASTM C 393 N/mm² 13 22 30 Schubbruchdehnung ISO 1922 % 10 20 30 Wärmeleitfähigkeit ISO 8301 W/mK 0,031 0,031 0,033 Dimensionen Standard Breite, ca. Länge, ca. Dicke, ca. mm, +/-10 mm, +/-10 mm, +/-0,5 1.330 2.850 3-84 1.150 2.450 2-78 1.080 1.500 1.2-72 Dimensionen scrim-cloth (15x15mm Würfel) Breite, ca. Länge, ca. Dicke, ca. mm, +/-10 mm, +/-10 mm, +/-0,5 690 1.200 5-30 600 1.140 5-25 480 1.080 5-25 Farbe Hellblau Gelb Grün Typische Daten für Herex C 70 C 70.90 C 70.130 C 70.200 Nominale Rohdichte ISO 845 kg/m³ 100 130 200 Druckfestigkeit ISO 844 N/mm² 1,9 2,6 4,8 E-Modul aus Druckversuch DIN 53421 N/mm² 110 155 260 Zugfestigkeit DIN 53455 N/mm² 2,7 3,8 6,2 E-Modul aus Zugversuch DIN 53457 N/mm² 81 115 180 Schubfestigkeit ISO 1922 N/mm² 1,6 2,3 3,5 Schubmodul ASTM C 393 N/mm² 38 50 75 Schubbruchdehnung ISO 1922 % 33 35 35 Wärmeleitfähigkeit ISO 8301 W/mK 0,035 0,039 0,048 Dimensionen Standard Breite, ca. Länge, ca. Dicke, ca. mm, +/-10 mm, +/-10 mm, +/-0,5 950 2.050 3-68 850 1.900 5-58 750 1.600 5-48 Dimensionen scrim-cloth (15x15mm Würfel) Breite, ca. Länge, ca. Dicke, ca. mm, +/-10 mm, +/-10 mm, +/-0,5 510 930 5-25 Farbe Rot Dunkelblau Braun