Techniczny list

HAVELGEL 1  biały- przeźroczysty

Havelgel 1 to żelkot, którego podstawą jest poliestrowa żywica ortoftalowa.

Havelgel 1 wykazuje podstawowe własności żelkotu. Jest odpowiedni do produkcji części, które nie będą wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i wody. Havelgel1 jest przyspieszony.

Dopuszczalne dawkowanie katalizatora………………………1,3-2,0%

Dopuszczalna grubość nanoszenia……………………………..0,55-0,85 mm

FIZYCZNE WŁASNOŚCI W STANIE CIEKŁYM PRZY 23°C

| Własność | Jakość po naniesieniu natryskiem | Jakość po ręcznym naniesieniu | Jednostka | Metoda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lepkość Brookfield RVF | 9000-15000 | 14000-22000 | mPa.s(eP) | ASTMD 2196-86 |
| Rotacyjna lepkość | 220-300 | 800-1050 | mPa.s(eP) | ISO 2884-1974 |
| Gęstość | 1,0-1,35 | 1,0-1,35 | g/cm3 | ISO 2811-1974 |
| Czas żelowania 1,5% Havelperox | 7-24 | 6-23 |  |  |
| Składowanie | 6 | 6 | Miesięcy przy 23°C |  |

FIZYCZNE- MECHANICZNE WŁASNOŚCI PODSTAWOWEJ ŻYWICY DLA HAVELGEL 1 PO UTWARDZENIU

| Własność | Wartość | Jednostka | Metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie | Min 50 | MPa | ISO/R 527-1993 |
| E- moduł w rozciąganiu | Min. 2400 | MPa | ISO/R 527-1993 |
| Rozciągliwość | Min. 2,2* | % | ISO/R 527-1993 |
| Twardość wg Barvila | Min. 35 | 934-1 | ASTM D 2583-75 |

- Rozciągliwość gelcoatu po utwardzeniu zależy od jego zabarwienia. Biały żelkot ma rozciągliwość 2-3%

# Uwaga:

Dane zawarte w niniejszej publikacji są oparte na bezpośrednich testach i służą jedynie do celów informacyjnych.