Żywica do wyrobu form F 260

Żywica do wyrobu form F 260 zawiera bardzo twarde wypełniacze. System ten wyróżnia się bardzo wysoką wytrzymałością na ściskanie i wytrzymałością krawędzi. Ze względu na te właściwości obróbka po utwardzeniu nie jest praktycznie możliwa (wymaga narzędzi diamentowych lub z węglikostali). Standardowy kolor: czarny. Na życzenie dostępne są inne kolory.

W zależności od wymaganej odporności temperaturowej mogą być użyte różne utwardzacze.

Kombinacja F 260 i utwardzacza F 260 utwardza się kompletnie w temperaturze pokojowej (20 – 25 °C) i osiąga odporność temperaturową około 50 °C. Aby uzyskać odporność temperaturową około 60 °C użyj utwardzacza F 16 i wygrzewaj formę w 60 °C lub w 100 °C aby uzyskać odporność temperaturową około 90 °C

Proporcje mieszania

|  | Żywica do wyrobu form F 260 : Utwardzacz F 16 / F 260 |
| --- | --- |
| Części wagowe | 100: 10 +/- 1 |

Właściwości

|  | F 260 / Utwardzacz F 260 | F 260 / Utwardzacz F 16 |
| --- | --- | --- |
| Czas pracy 100g /25 °C | 25 – 30 min | 25 – 30 min |
| Czas żelowania warstwa 1mm | 2 – 3 h | 2 – 3 h |
| Utwardzanie 25 °C | 24 h | Wstępne |
| Wygrzewanie | nie jest wymagane | 60 – 150 °C |