L A M I N A È N Í   P R Y S K Y Ø  I C E

LH 300

T U Ž I DLA H 300, H 303 HT, HG 90 HT

Návod k použití, technické listy

Charakteristika

| Schválení: | --- |
| --- | --- |
| Použití: |

Letecké modely

Formy a nástroje

Lepidla

Odlitky

Kompozitní díly s vysokou teplotní odolností.

Teplotní odolnost výrobkù bez výrazných zmìn jejich parametrù:

- 60 °C - > + 110-160 °C

Zpracování:

Pøi teplotách mezi 10 °C a 50 °C

Všechny bìžné metody zpracování

Zvláštní vlastnosti:

Vysoká teplotní odolnost

Doba zpracovatelnosti /tzv. pot life/ od pøibližnì 15 min. do asi 3 hodin

Systémy laminaèních pryskyøic pro vytvrzování pøi zvýšené  teplotì

Pro vytvrzování pøi zvýšené teplotì od 50 - 100 °C jsou k dispozici speciální kombinace laminaèních systémù. Tyto systémy byly upraveny takovým zpùsobem, že pøi pokojové teplotì sice zcela vytvrdnou, ale požadované vlastnosti získají až následným tepelným vytvrzením. (Pozor – pøi vytvrzení pouze za pokojové teploty je vytvrzená kompozice velmi køehká

Tepelného odporu 80 - 110 °C lze dosáhnout vytvrzováním pøi  teplotì 50 - 60°C.    Tepelná odolnost systémù, vytvrzovaných tužidly  H 303 HT a HG 90 HT mùže být zvýšena na pøibližnì 150 – 160 °C postupným tepelným temperováním cca 3 hodiny pøi 90 – 100 °C.

Laminaèní pryskyøice LH 300

Standardní pryskyøice nízké viskozity na bázi bisphenolu A. Viskozita: 12 - 14 Pas/25 °C. Pøi normálních skladovacích teplotách nedochází ke zkrystalizování.

Tužidlo H 300

Dobré vytvrzení je zajištìno od teplot +50°C. Doba zpracovatelnosti je  cca 25 minut pøi 25°C.   Vytvrzení mezi 50 - 60°C po dobu min. 1 hodiny zajiš�uje teplotní odolnost cca 100°C.

Tužidlo H 303 HT

Je urèeno speciálnì pro použití pøi vyšších teplotách. Doba zpracovatelnosti je 1- 1,5 hodiny. Dobrého vytvrzení tohoto systému je dosaženo  po dobì min. 3 hodiny pøi teplotách od + 50 °C. Tepelná odolnost je vyšší než u tužidla H 300, pøi temperování min. 2 hodiny pøi 90 – 100 °C lze dosáhnout teplotní odolnosti až 150°C bez výrazné zmìny parametrù.

Tužidlo HG 90 HT

Je speciální tužidlo pro výrobu forem, které zajiš�uje systému pøi vytvrzení minimální smrštivost a vysoké technické parametry. Doba zpracovatelnosti je cca 2 hodiny. Dobrého vytvrzení tohoto systému je dosaženo  po dobì min. 3 hodiny pøi teplotách  50 - 60 °C. Tepelná odolnost je ještì o nìco vyšší než u tužidla H 303 HT a , pøi temperování min. 2 hodiny pøi 90 – 100 °C lze dosáhnout následné teplotní odolnosti až 160°C bez výrazné zmìny parametrù.

Použití

Jedná se o laminaèní systémy s nízkou viskozitou, neobsahující rozpouštìdla èi plniva, urèené pro  vytvrzování pøi zvýšené teplotì. Systémy jsou vhodné pro výrobu dílù se zesílením skelnými, uhlíkovými a aramidovými vlákny, jejímiž rysy jsou vysoká statická i dynamická nosnost a vysoká teplotní odolnost.

Doba zpracovatelnosti v kelímku (tzv. pot life) se rùzní od pøibližnì 25 min do 3 hodin. Díky svým výborným pøilnavým vlastnotem se tyto systémy rovnìž dají použít jako adheziva pro døevo, kov, sklo, beton a nesèetné druhy plastù. Plniva (napø. kovový prášek, prach, bavlnìné vloèky apod.) mohou být pøimíchána pro dosažení speciálních vlastností systému.

Kvùli prùtažnosti 3 - 6 %, což je výhodné pøi použití jako laminaèní pryskyøice, je pevnost ve støihu a odolnost proti odloupnutí o nìco nižší než u našich speciálních adhezivních pryskyøic.

Pryskyøice LH 300

Laminaèní pryskyøice

| LH 300 |
| --- |
| Hustota g/cm 3 / 25 °C | 1,13 - 1,17 |
| Viskozita Pas/s / 25 °C | 700 – 900 |
| Ekvivalent epoxidu - | 184 – 190 |
| Hodnota epoxidu - | 0,526 - 0,542 |
| Barva Gardner | max 2 |

Tužidla H 300, H 303 HT, HG 90 HT

Specifikace

Tužidlo

H 300

Tužidlo

H 303 HT

Tužidlo

| HG 90 HT |
| --- |
| Hustota g/cm3 / 25 °C | 0,97 - 0,98 | 0,92 - 0,94 | 0,94 - 0,96 |
| Viskozita mPas / 25 °C | 20 - 25 | 80 - 100 | 20 - 25 |
| Aminové èíslo mg KOH / G | 450 - 500 | 450 - 500 | 450 - 500 |
| Barva Gardner | max 2 (*) | max 3 (*) | max 4 (*) |

Podrobnosti pro zpracování

Pryskyøice

LH 160

Tužidlo

H 300

Tužidlo

H 303 HT

Tužidlo

HG 90 HT

Prùmìrná hodnota epoxidu

0,56

-

-

Prùmìrný vodíkový ekvivalent

-

41,5

43

| 59,6 |
| --- |
| Skladování | > 12 mìsícù v originálním obalu |
| Teplota pøi zpracování |

| 20 - 50 °C |
| --- |
| Vytvrzování | Vytvrzování ve formì pøi vysokých teplotách. |
| Temperování | Je nezbytné - možno pøi 50 - 100 °C |
| Tužidlo H 300 | Tužidlo H 303 HT | Tužidlo HG 90 HT |
| Prùmìrná hodnota epoxidu |

-

-

-

Prùmìrný ekvivalent aminu

77

85

119,2

Skladování

Pryskyøice a tužidla mohou být skladovány po dobu nejménì 12 mìsícù v peèlivì utìsnìných kontejnerech. Pøi teplotách pod + 15 °C mohou pryskyøice a tužidla zkrystalizovat. Krystalizace je patrná jako zamlžení èi zmìna tekuté podoby obsahu kontejneru na pevnou. Pøed zpracováním se musí krystalizace zahøátím odstranit. Celý obsah pomalu zahøejete až do pøibližnì 50 - 60 °C ve vodní lázni nebo peci a mícháním èi potøásáním uvedete obsah kontejneru do pùvodního stavu bez jakékoli vady na kvalitì. Zpracovávejte pouze výrobky zcela jednotné barvy. Pøed zahøátím lehce kontejner otevøete, aby došlo k vyrovnání tlaku. Bìhem zahøívání buïte opatrní. Nezahøívejte nad otevøeným ohnìm! Pøi míchání používejte bezpeènostní pomùcky (rukavice, brýle, respirátor).

Míchací pomìry

|  | Pryskyøice LH 300 : Tužidlo H 300 |
| --- | --- |
| Složky váhovì | 100 : 23 (+/-2) |
| Složky objemovì | 100 : 30 (+/-2) |

|  | Pryskyøice LH 300 : Tužidlo H 303 HT |
| --- | --- |
| Složky váhovì | 100 : 23 (+/-2) |
| Složky objemovì | 100 : 30 (+/-2) |

|  | Pryskyøice LH 300 : Tužidlo HG 90 HT |
| --- | --- |
| Složky váhovì | 100 : 32 (+/-2) |
| Složky objemovì | 100 : 40 (+/-2) |

Specifikované pomìry míchání musejí být co nejpøesnìji dodrženy. Pøidání více èi ménì tužidla nebude mít efekt na rychlejší èi pomalejší reakci - pouze nedostateèné vytvrzení, které nelze žádným zpùsobem opravit.

Smìs pryskyøice a tužidla je nutno velice peèlivì promíchat. Míchejte, dokud nebude smìs zcela jednotné barvy. Zvláštní péèi vìnujte stìnám a dnu nádoby, v níž smìs mícháte.

Optimální teplota pøi zpracování je mezi 20 - 25 °C. Vyšší teplota zpracování je možná, ale zkrátí dobu zpracovatelnosti. Nárùst teploty o 10 °C zkrátí dobu zpracovatelnosti na polovinu. Voda (napøíklad velmi vysoká vlhkost èi voda obsažená v plnivech) zpùsobí zrychlení reakce pryskyøice a tužidla. Rùzné teploty a vlhkosti bìhem zpracování nemají významný efekt na pevnost vytvrzeného výrobku.

Upozornìní

Nemixujte velká množství, zvláštì pokud se používá vysoce reaktivních systémù (s tužidlem H300). Teplo sálající z míchací nádoby je velmi malé, takže obsah se velmi rychle zahøeje díky reakènímu teplu (exotermická reakce pryskyøice - tužidlo).

Gel time

- nános do vrstvy 1 mm pøi rùzných teplotách

Tužidlo H 300

|  | Tužidlo H 303 HT | Tužidlo HG 90 HT |
| --- | --- | --- |
| 20 - 25 °C | pøibl. 2 - 3 hod. | pøibl. 6 - 7 hod. | pøibl. 7 - 9 hod. |
| 40 - 45 °C | pøibl. 50 min. | pøibl. 1 - 2 hod. | pøibl. 2 - 3 hod. |

Poznámka: Jakékoliv pøípadné dotazy nebo nejasnosti je možno konzultovat na èísle:

585 129 025 (p. Gofroj)